## Slide 1
PİGMENT BASKIYA YENİ BİR YAKLAŞIM
K. AKÇALI1 , M. OKTAV BULUT2
1Bartın Üniversitesi, Ulus Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü, BARTIN
2Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ISPARTA
ÖZET
Çalışmanın amacı, çeşitli renklendirme işlemleri sonrasında nihai üründe kullanım ve işletme verimliliği açısından gözlemlenen dezavantajların ortadan kaldırılması için farklı bir proses eldesidir. Çalışmamızda pamuklu kumaş numunelerinin amorf silika, pomza ve kolemanit katkılı pigment baskı patı hazırlanarak yapılan baskı işlemi sonrasında kopma mukavemeti, güç tutuşurluk, su iticilik ve hava geçirgenliği gibi fonksiyonel özelliklerinin incelenmiştir. Doğal esaslı malzemelerin kullanıldığı bu yöntemde, yüksek kopma mukavemeti, güç tutuşurluk ve su iticilik değerlerine sahip, hava geçirgenliği ve maliyeti düşük pamuklu kumaş eldesi mümkün olmaktadır. Baskı patının fiksajı binder yardımcı kimyasalları yerine sol- jel yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve yeni bir baskı prosesi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sol-Jel Kaplama, Pamuklu Kumaş, Pomza, Amorf Silika, Kolemanit
ABSTRACT
Abstract The aim of this article is describing the ways of eliminating the common disadvantages related with the usage of end product and operating efficiency observed in various coloring processes. In our previous study in 2015, cotton fabric samples were printed with pigment printing paste added amorphous silica, pumice and colemanite and then its functional properties such as tensile strength, flame retardancy, water repellency, air permeability were investigated. Applying this production method with the usage of natural materials, it will be possible to obtain cotton fabric with high tensile strength, flame retardancy, water repellency, less air permeability and low cost. In this study, based on our previous work, pigment printing process was carried out printing paste in which added colemanite, pumice and amorphous silica and dyes. The fixation of paste was performed using sol-gel method instead of binder and a new printing process was obtained.
Key Words: Sol-Gel Process, Cotton Fabric, Pumice, Amorphous Silica, Colemanite
GİRİŞ
Günümüzün ekolojik sorumlulukları ve önceliklerine paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörü de tekstil materyali uygulamaları bazında alternatif yöntemlere yönelmiştir.
Yeni tekstil aplikasyon yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan önemli bir yöntemde sol-jel metodudur. Özellikle sol-jel teknolojisi kumaş haslıklarının geliştirilmesi, bariyer etkisi eldesi ve kumaş dayanım özelliklerinin geliştirilmesi konusunda yaygın olarak kullanılmaktadır [1,2].
Solüsyon ve jelleşme kelimelerinin temelde ismini oluşturduğu sol jel yöntemi; günümüzde yaygın olarak kullanılan yaş kimyasal tekniklerden biridir. Temel olarak sol jel işlemi; uygun bir çözücü içerisinde, asit yada baz katalizörlü ortamda, bir metal alkoksit (M(OR)n) veya metal tuzu (MAXn) ön başlatıcının kullanılması sonucu hidroliz ve kondenzasyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi sonucu gerçekleşmektedir [3].
Sol jel yöntemi kullanılarak elde edilen sol jel çözeltilerinin farklı yöntemler kullanılarak kaplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemler daldırmalı kaplama, püskürtme yolu ile kaplama, akış yöntemi ile kaplama, çekim ve döndürme yöntemi ile kaplama, laminer kaplama, merdaneli kaplama ve baskı yolu ile kaplama yöntemleridir.
Sol jel işlemi sonucu farklı özelliklere sahip ve farklı alanlarda kullanılan ürünlerin eldesi mümkündür [4].
Şekil 1. Sol jel yöntemi ile elde edilen ürünlerin
şematik gösterimi
Amorf silika; volkanik ve hidrotermal sistemler içinde belirli sıcaklığa sahip ve çözünürlüğü dengeye ulaşmış kolloidal silis partikülleri içeren akışkanların yeryüzüne çıkarak soğuması ve aşırı doygunluğa erişmesi sonucunda yüzeyde silika tortuları, ayrıca nötr kloritli sular yakınında ise yeraltı damarları şeklinde oluşan, genellikle beyaz renge sahip tortul bir kayaçtır. Amorf silikanın 1730℃’den sonra ergimesine karşılık Si-O bağlarının tam kopmaması neticesinde serbest O bağlarına sahip bir yapıdadır.
Bu özelliği sayesinde termal genleşme katsayısı düşük bir malzeme özelliği göstermektedir ve termal şokun olduğu alanlar veya sıcaklık değişimleri sonucu boyutsal kararlılık gerektiren yerler için önemli bir malzeme konumundadır [5].
Volkanik kayaç türlerinden biri olan pomzanın oluşumu sırasında meydana gelen bünyesindeki gazların ani olarak bünyeyi terk etmesi ve ani soğuma nedeniyle, makro ve mikro ölçekli gözeneklerin oluşmasına neden olmaktadır.
Sahip olduğu mikro gözenekler arası genellikle bağlantısız boşluklu bir yapıya sahip olduğu için, pomzanın ısı ve ses yalıtımı özellikleri oldukça yüksektir. Pomza yapısında bulunan SiO2 sayesinde abrasif özellik göstermekte, Al2O3
bileşimi ise ısıya karşı yüksek dayanım özelliği göstermesini sağlamaktadır. Ayrıca kimyasal yapısı içerisinde bulunan Na2O ve K2O tekstil sanayinde reaksiyon özellikleri veren mineraller olarak bilinmektedir [6].
Bor mineralleri içinde en yaygın olarak bulunanı kolemanittir. Kolemanit; silika, kalsiyum, bor, magnezyum, demir ve potasyum oksitleri içeren ve yapısında %50,8 oranında B2O3 bulunan birincil bir bor türevidir. Kolemanit cam elyafı eldesi, bor alaşımları, metalürjik cüruf yapıcı olarak kullanılmakta, ayrıca nükleer atık depolama alanlarında ve alev geciktirici olarak kullanım alanlarına sahiptir [7].
2015 yılında Oktav Bulut vd. tarafından gerçekleştirilen çalışmada; pamuklu kumaş numunelerinin amorf silika, pomza ve kolemanit katkılı pigment baskı patı hazırlanarak yapılan baskı işlemi sonrasında kopma mukavemeti, güç tutuşurluk, su iticilik ve hava geçirgenliği gibi fonksiyonel incelenmiştir. Doğal esaslı malzemelerin kullanıldığı bu yöntemde, yüksek kopma mukavemeti, güç tutuşurluk ve su iticilik değerlerine sahip, hava geçirgenliği ve maliyeti düşük pamuklu kumaş eldesi mümkün olmaktadır [8].
Yapılan çalışmada; doğal esaslı olan amorf silika, pomza ve kolemanit kullanılarak katkılı pigment baskı patı hazırlanmış ve pamuklu kumaş numunelerinin baskı işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan katkı malzemelerinin sahip olduğu özelliklere paralel olarak baskı işlemi yapılan pamuklu kumaş numunelerinin sahip olduğu güç tutuşurluk, kopma mukavemeti, hava geçirgenlik ve su iticilik gibi özelliklerinde gelişimler meydana gelmiştir. Aynı zamanda baskı patının fiksajı binder kullanımı yerine sol jel yöntemi ile gerçekleştirilerek yeni bir baskı prosesinin eldesi söz konusudur. Ayrıca klasik fiksaj sıcaklığı olan 150℃ yerine fiksaj işlemi 100℃ sıcaklıkta gerçekleştirilerek enerji tasarrufu sağlanmıştır.
MATERYAL VE METOT
Çalışma kapsamında %100 pamuklu, 280 g/m² gramaja sahip ön terbiye işlemi görmüş baskıya hazır dokuma kumaş kullanılmıştır.
Uygulanacak baskı işlemi için 2 farklı reçetinin kullanımı söz konusudur. 1 numaralı reçete pomza ve kolemanit katkılı olarak hazırlanmış, 2 numaralı reçete ise amorf silika katkılı olarak hazırlanmıştır.
Baskı Reçetesi 1:
Baskı Reçetesi 2:
Pomza / Kolemanit | 50 g
Su | X g
Tubivis VP 681 (CHT) (Sentetik kıvamlaştırıcı, karboksilik asit türevi, amonyum tuzu) | 17 g
Tubifix Fixerer (CHT) | 10 g
 | 1000 g
Belirtilen reçetelerin hazırlanması sonrası pamuklu kumaş numuneleri baskı işlemine alınmıştır. Baskı işlemi sonrası pamuklu kumaş numunelerinin fiksajı 100℃ de 3 dakika süresince yapılmıştır. Birinci aşama fiksajı sonrası baskılı kumaş numuneleri aşağıda belirtilen reçete ile hazırlanan sol jel çözeltisi ile kaplama işlemine alınmıştır.
SONUÇLAR
Geliştirilen proses çerçevesinde kullanılan doğal esaslı katkı malzemelerinin sahip oldukları özelliklerin pamuklu tekstil yüzeyine aktarımı hedefi gerçekleştirilmiştir.
Baskı ve sol jel kaplama işlemi sonrası pamuklu kumaş numunelerinin özelliklerinin tayini için yapılan testler ve elde edilen test sonuçlarının istatistiki analiz yöntemleri ile yorumlanması sonrası; pamuklu kumaş numunelerinin kopma mukavemeti (TS EN ISO 13937-2) değerlerinin çözgü yönünde yaklaşık %30, atkı yönünde ise %20 oranlarında iyileştiği sonucu elde edilmiştir. 45º Güç tutuşurluk testi (ASTM 1230 – 450) sonucunda ise; pamuklu kumaş numunelerinden pomza ve kolemanit ile kaplananların tutuşma ve yanma sürelerinin % 30 civarında arttığı, amorf silika ile yapılan kaplamaların ise yanmazlık özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda tüm katkı malzemeleri için su geçirgenlik değerlerinin iyileştiği sonucu elde edilmiştir. Hava geçirgenlik testlerinin (ASTM D737 – 04)sonucunda ise; kaplama işlemine alınan tüm kumaş türlerinin hava geçirgenlik oranlarının %25 – 40 oranları arasında düştüğü tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar ışığında doğal esaslı farklı katkı malzemelerinin kullanımı pamuklu kumaş numunelerinin belirtilen fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine neden olmuş, aynı zamanda klasik baskı işlemi sırasında yoğun olarak kullanılan binder dolayısı ile oluşan olumsuzlukların giderilmesi noktasında alternatif bir baskı prosesinin oluşturulması durumu ortaya çıkmıştır. Prosesin fiksajı klasik fiksaj sıcaklığı olan 150℃ yerine 100℃ sıcaklıkta gerçekleştirilerek enerji tasarrufuda sağlanmıştır.
KAYNAKLAR
Onar, N., Akşit, A., Sen, Y., Mutlu, M. Antimicrobial, UV-protective and self-cleaning properties of cotton fabrics coated by dip-coating and solvothermal coating methods. Fibers and Polymers, 2011, 12, 4, 461 – 470.
Topel, E. Sol jel teknolojisi ile tekstil meteryallerinin boyanması ve haslık özelliklerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2014, 73 sayfa.
Guglielmi, M., Kickelbick, G., Martucci, A. Sol gel nanocomposites.1st edition. London: Springer, 2014, 221 sayfa.
Toygun, Ş., Köneçoğlu, G., Kalpaklı, Y. Sol jel yöntemi genel prensipleri. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, 2013, 31, 456 – 476.
Shackelford, J., Doremus, R H. Quartz and Silicas, Ceramic and Glass Materials Structure, Properties and Processing. 1st edition. Newyork: Springer, 2008, 202 sayfa.
Durgun, M. Y. Pomza, kolemanit, barit ve yüksek fırın cürufu katkılı boyalarla kaplanan beton ve donatıların korozyon performansı. Yüksek lisans Tezi. Kahramanmaraş, 2011, 181 sayfa.
Çetin, B. Poliinden/kolemanit kompozitin sentezi, karakterizasyonu ve elektroreolojik özelliklerinin araştırılması. Yüksek lisans tezi. Ankara, 2011, 122 sayfa.
Oktav Bulut, M., Çimen, Ö., Akbulut, Y., Akçalı, K., Dereli, B. Application of amorphous silica, colemanite, and pumice on cotton fabric by screen printing method. Industria Textila, 2015, 66, 5, 289 – 296.
Amorf Silika | 50 g
Su | X g
Alginat SMT (CHT) | 40 g
İyon Tutucu (alkil fosfonat karışımı, anyonik) | 1 g
 | 1000 g